[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.jpg]o

v

UKAS

QUALITY
MANAGEMENT

005






ул. Ильфа и Петрова, 20-а, Одесса, 65104
т/ф: 8 (048) 746-79-98, 746-91-03
e-mail: ukrgaz_yug@te.net.ua

www.trubype.com.ua


Трубы полиэтиленовые для водообеспечения
Материал: ПЭ-100   Согласно ТУ У В.2.7-21547843.006-2001
	Внешний диаметр, мм
	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, МПа

	
	2,5
	2,0
	1,6
	1,25
	1,0
	0,8
	0,6
	0,5

	
	SDR 7,4
	SDR 9
	SDR 11
	SDR 13,6
	SDR 17
	SDR 21
	SDR 26
	SDR 33


	
	Толщина  стенки, мм
	Цена,

грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена,

грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, 

грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, 

грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, грн.
	Толщина стенки, мм
	Цена, грн.

	25
	3,5
	6,50
	3,0
	5,72
	2,3
	4,54
	2,0
	4,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	32
	4,4
	10,40
	3,6
	8,82
	3,0
	7,40
	2,4
	6,16
	2,0
	5,22
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	40
	5,5
	16,26
	4,5
	13,79
	3,7
	11,48
	3,0
	9,66
	2,4
	7,92
	2,0
	6,70
	---
	---
	---
	---

	50
	6,9
	24,80
	5,6
	21,30
	4,6
	17,70
	3,7
	14,64
	3,0
	12,13
	2,4
	10,05
	2,0*
	8,46
	---
	---

	63
	8,6
	39,63
	7,1
	33,90
	5,8
	27,90
	4,7
	23,21
	3,8
	19,20
	3,0
	15,50
	2,5*
	13,23
	---
	---

	75
	10,3
	64,10
	8,4
	55,30
	6,8
	46,44
	5,6
	40,40
	4,5
	32,04
	3,6
	29,67
	2,9*
	25,67
	---
	---

	90
	12,3
	80,92
	10,1
	68,75
	8,2
	56,45
	6,7
	47,15
	5,4
	38,98
	4,3
	31,83
	3,5*
	26,38
	---
	---

	110
	15,1
	121,20
	12,3
	102,12
	10,0
	83,67
	8,1
	69,81
	6,6
	57,97
	5,3
	47,67
	4,2*
	38,71
	---
	---

	140
	19,2
	196,00
	15,7
	165,50
	12,7
	135,35
	10,3
	119,69
	8,3
	98,90
	6,7
	76,38
	5,4
	67,01
	---
	---

	160
	21,9
	255,01
	17,9
	215,42
	14,6
	177,53
	11,8
	147,00
	9,5
	121,17
	7,7
	100,05
	6,2
	82,44
	---
	---

	225
	30,8
	504,08
	25,2
	426,57
	20,5
	350,27
	16,6
	290,56
	13,4
	239,84
	10,8
	196,88
	8,6
	160,00
	---
	---

	250
	34,2
	610,72
	27,9
	524,13
	22,7
	430,55
	18,4
	357,72
	14,8
	293,74
	11,9
	240,72
	9,6
	198,02
	---
	---

	315
	43,1
	1002,60
	35,2
	846,23
	28,6
	693,88
	23,2
	576,85
	18,7
	467,34
	15,0
	381,97
	12,1
	314,69
	9,7
	256,38

	400
	54,7
	1651,26
	44,7
	1394,25
	36,3
	1143,58
	29,4
	948,51
	23,7
	763,25
	19,1
	627,78
	15,3
	512,10
	12,3
	419,19

	500
	---
	---
	55,8
	2175,35
	45,4
	1820,00
	36,8
	1482,48
	29,7
	1194,76
	23,9
	979,58
	19,1
	798,78
	15,3
	663,33

	630
	---
	---
	---
	---
	57,2
	2888,97
	46,3
	2350,08
	37,4
	1948,80
	30,0
	1613,68
	24,1
	1321,76
	19,3
	1077,35


Цены указаны с учетом НДС – 20% и действительны с 01.11.2008 г.

Результаты испытания труб ООО «Укргазификация Юг» в независимой австрийской лаборатории.

[image: image1.jpg]HDPE - Rohr D 90 x 10 mm

Die Belastungsgrenze des Rnhn- gt
bei 52-54 bar Wasserdruck — bei 52-54_bar W

Verteiler:  Hr. Sehwaighofer £:Hawle & Co.
Fa. UKRGASIFIKAZIA  FIanSchen-u. Amaturenwerk
Fa. UK 4840 Vicklabruck, 00,
Tel.07672/72576





Наши трубы – чемпионы Европы!
Предприятие «Укргазификация Юг» сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001:2000. Трубы производства ООО «Укргазификация Юг» изготавливаются на новом современном оборудовании с компьютерным управлением и предназначены для строительства и ремонта систем водоснабжения. Готовая продукция проходит полный комплекс исследований в испытательной Лаборатории предприятия «Укргазификация Юг», которая аттестована Госстандартом Украины и сертифицирована международным органом по сертификации SGS как отвечающая требованиям ISO 9001:2000.
Звоните! Приходите! Вам будет интересно!
Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов

Материал: ПЭ-80           Согласно ДСТУ Б В.2.7-73-98

	Внешний диаметр, мм
	SDR – 17,6
	SDR - 11

	
	Максимальное рабочее давление газа

	
	0,3 МПа
	0,6 МПа

	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за  

1 м/п, грн
	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за 

1 м/п, грн

	25
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,209
	5,40

	32
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,276
	7,13

	40
	---
	---
	---
	
	3,7
	0,427
	11,04

	50
	2,9
	0,443
	11,45
	
	4,6
	0,663
	17,15

	63
	3,6
	0,691
	17,87
	
	5,8
	1,050
	27,16

	75
	4,3
	0,970
	25,09
	
	6,8
	1,462
	37,80

	90
	5,2
	1,400
	36,20
	
	8,2
	2,120
	54,83

	110
	6,3
	2,070
	53,54
	
	10,0
	3,140
	81,21

	140
	8,0
	3,330
	86,12
	
	12,7
	5,080
	131,37

	160
	9,1
	4,340
	112,23
	
	14,6
	6,700
	173,28

	225
	12,8
	8,550
	221,11
	
	20,5
	13,200
	341,37

	250
	14,2
	10,600
	274,13
	
	22,7
	16,300
	421,53

	315
	17,9
	16,800
	434,46
	
	28,6
	25,100
	649,11

	400
	22,8
	27,000
	801,90
	
	36,4
	41,800
	1080,00


Цвет трубы: черный с желтыми продольными полосами, желтый
Цены указаны с учетом НДС – 20% и действительны с 01.11.2008 г.

Результаты испытания труб ООО «Укргазификация Юг» в независимой австрийской лаборатории

[image: image2.jpg]HDPE - Rohr D 90 x 10 mm

Die Belastungsgrenze des Rnhn- gt
bei 52-54 bar Wasserdruck — bei 52-54_bar W

Verteiler:  Hr. Sehwaighofer £:Hawle & Co.
Fa. UKRGASIFIKAZIA  FIanSchen-u. Amaturenwerk
Fa. UK 4840 Vicklabruck, 00,
Tel.07672/72576





Наши трубы – чемпионы Европы!
Предприятие «Укргазификация Юг» сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001:2000. Трубы производства ООО «Укргазификация Юг» изготавливаются на новом современном оборудовании с компьютерным управлением и предназначены для строительства и ремонта систем газоснабжения. Готовая продукция проходит полный комплекс исследований в испытательной Лаборатории предприятия «Укргазификация Юг», которая аттестована Госстандартом Украины и сертифицирована международным органом по сертификации SGS как отвечающая требованиям ISO 9001:2000.
Звоните! Приходите! Вам будет интересно!
Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов

	Трубы полиэтиленовые для газоснабжения из материала марки ПЭ-100 

	Внешний диаметр, мм
	SDR – 9
	SDR - 11
	SDR – 17

	
	Максимальное рабочее давление газа

	
	1,2 МПа
	1,0 МПа
	0,6 МПа

	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 п/м, кг
	Цена за 

1 п/м, грн.
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 п/м, кг
	Цена за

1 п/м, грн.
	Толщина стенки, мм
	Масса 

1 п/м, кг
	Цена за 

1 п/м, грн.

	63
	7,1
	1,520
	38,80
	5,8
	1,050
	26,80
	---
	---
	---

	75
	8,4
	2,110
	53,85
	6,8
	1,462
	37,31
	---
	---
	---

	90
	10,1
	3,060
	78,10
	8,2
	2,120
	54,10
	5,4
	1,460
	37,60

	110
	12,3
	4,540
	115,86
	10,0
	3,140
	80,14
	6,6
	2,120
	54,10

	140
	15,7
	7,340
	187,32
	12,7
	5,080
	129,65
	8,3
	3,390
	86,52

	160
	17,9
	9,550
	243,72
	14,6
	6,700
	171,00
	9,5
	4,420
	112,80

	225
	25,2
	18,900
	482,33
	20,5
	13,200
	336,86
	13,4
	8,630
	220,24

	250
	27,9
	23,340
	595,65
	22,7
	16,300
	416,00
	14,8
	10,690
	272,80

	315
	35,2
	35,940
	917,19
	28,6
	25,100
	640,55
	18,7
	16,920
	431,80


Цвет трубы: черный с оранжевыми продольными полосами, оранжевый
Цены указаны с учетом НДС – 20% и действительны с 01.11.2008 г.

Результаты испытания труб ООО «Укргазификация Юг» в независимой австрийской лаборатории.
[image: image3.jpg]HDPE - Rohr D 90 x 10 mm

Die Belastungsgrenze des Rnhn- gt
bei 52-54 bar Wasserdruck — bei 52-54_bar W

Verteiler:  Hr. Sehwaighofer £:Hawle & Co.
Fa. UKRGASIFIKAZIA  FIanSchen-u. Amaturenwerk
Fa. UK 4840 Vicklabruck, 00,
Tel.07672/72576





Наши трубы – чемпионы Европы!
Предприятие «Укргазификация Юг» сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001:2000. Трубы производства ООО «Укргазификация Юг» изготавливаются на новом современном оборудовании с компьютерным управлением и предназначены для строительства и ремонта систем газоснабжения. Готовая продукция проходит полный комплекс исследований в испытательной Лаборатории предприятия «Укргазификация Юг», которая аттестована Госстандартом Украины и сертифицирована международным органом по сертификации SGS как отвечающая требованиям ISO 9001:2000.
Звоните! Приходите! Вам будет интересно!












