[image: image1.png]


[image: image2.png]


                    

Предприятие «Укргазификация Юг» предлагает высококачественные  полиэтиленовые трубы для подачи горючих газов  собственного  производства, отвечающие международным стандартам. Трубы  предназначены   для  строительства и ремонта сетей газоснабжения.
	Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов из ПЭ-80,

согласно ДСТУ Б В.2.7-73-98

	Внешний диаметр, мм
	SDR – 17,6
	SDR - 11

	
	Максимальное рабочее давление газа

	
	0,3 МПа
	0,6 МПа

	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за  

1 м/п, грн
	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за 

1 м/п, грн

	20
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,162
	12,15

	25
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,209
	15,68

	32
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,276
	20,70

	40
	---
	---
	---
	
	3,7
	0,427
	32,03

	50
	---
	---
	---
	
	4,6
	0,663
	49,73

	63
	3,6
	0,691
	51,83
	
	5,8
	1,050
	78,75

	75
	4,3
	0,970
	72,75
	
	6,8
	1,462
	109,65

	90
	5,2
	1,400
	105,00
	
	8,2
	2,120
	159,00

	110
	6,3
	2,070
	155,25
	
	10,0
	3,140
	235,50

	125
	7,1
	2,660
	199,50
	
	11,4
	4,080
	306,00

	140
	8,0
	3,330
	249,75
	
	12,7
	5,080
	381,00

	160
	9,1
	4,340
	325,50
	
	14,6
	6,700
	502,50

	180
	10,3
	5,520
	414,00
	
	16,4
	8,430
	632,25

	200
	11,4
	6,780
	508,50
	
	18,2
	10,400
	780,00

	225
	12,8
	8,550
	641,25
	
	20,5
	13,200
	990,00

	250
	14,2
	10,600
	795,00
	
	22,7
	16,300
	1222,50

	280
	15,9
	13,300
	997,50
	
	25,4
	20,400
	1530,00

	315
	17,9
	16,800
	1260,00
	
	28,6
	25,100
	1882,50

	355
	20,2
	21,300
	1597,50
	
	32,2
	32,800
	2460,00

	400
	22,8
	27,000
	2025,00
	
	36,4
	41,800
	3135,00


Цвет трубы: черный с желтыми продольными полосами, желтый.
	Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов из ПЭ-100,

согласно ДСТУ Б В.2.7-73-98

	Внешний диаметр, мм
	SDR – 17,6
	SDR - 11

	
	Максимальное рабочее давление газа

	
	0,6 МПа
	10 МПа

	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за  

1 м/п, грн
	
	Толщина стенки, мм
	Масса

1 м/п, кг
	Цена за 

1 м/п, грн

	20
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,162
	12,15

	25
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,209
	15,68

	32
	---
	---
	---
	
	3,0
	0,276
	20,70

	40
	---
	---
	---
	
	3,7
	0,427
	32,03

	50
	---
	---
	---
	
	4,6
	0,663
	49,73

	63
	3,6
	0,691
	51,83
	
	5,8
	1,050
	78,75

	75
	4,3
	0,970
	72,75
	
	6,8
	1,462
	109,65

	90
	5,2
	1,400
	105,00
	
	8,2
	2,120
	159,00

	110
	6,3
	2,070
	155,25
	
	10,0
	3,140
	235,50

	125
	7,1
	2,660
	199,50
	
	11,4
	4,080
	306,00

	140
	8,0
	3,330
	249,75
	
	12,7
	5,080
	381,00

	160
	9,1
	4,340
	325,50
	
	14,6
	6,700
	502,50

	180
	10,3
	5,520
	414,00
	
	16,4
	8,430
	632,25

	200
	11,4
	6,780
	508,50
	
	18,2
	10,400
	780,00

	225
	12,8
	8,550
	641,25
	
	20,5
	13,200
	990,00

	250
	14,2
	10,600
	795,00
	
	22,7
	16,300
	1222,50

	280
	15,9
	13,300
	997,50
	
	25,4
	20,400
	1530,00

	315
	17,9
	16,800
	1260,00
	
	28,6
	25,100
	1882,50

	355
	20,2
	21,300
	1597,50
	
	32,2
	32,800
	2460,00

	400
	22,8
	27,000
	2025,00
	
	36,4
	41,800
	3135,00


Цвет трубы: чёрный с оранжевыми продольными полосами, оранжевый.
Тел. (048) 746-91-15, Тел/факс: (048) 746-98-28
ул. Ильфа и Петрова 20А, г. Одесса, 65104, Украина e-mail: ukrgaz-yug@yandex.ru http://www.trubype.com.ua
р/с  2600101634820     в Филиале ОАО     «Укрэксимбанк"   г. Одесса, МФО 328618, Код ЄДРПОУ 2097245
