[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                                       
Тел./Факс: (048)746-98-28, (048) 746-91-15
                  ул. Ильфа и Петрова, 20А, г. Одесса, 65104

      Украина

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Трубы изготавливаются согласно ДСТУ Б В.2.7.-144-2007 из сополимеров пропилена РР-R80 тип 3. Трубы предназначены для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующих воду с температурой от 5°С до 95°С сетей горячего и холодного водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные среды, к которым полипропилен химическим стоек
	Внешний диаметр, мм
	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, МПа

	
	2,0
	1,6
	1,0
	0,6

	
	SDR 6
	SDR 7.4
	SDR 11
	SDR 17.6

	
	Толщина стенки, мм
	Вес 1м/п, кг
	Цена за 1 м/п, грн
	Толщина стенки, мм
	Вес 1м/п, кг
	Цена за 1 м/п, грн
	Толщина стенки, мм
	Вес 1м/п, кг
	Цена за 1 м/п, грн
	Толщина стенки, мм
	Вес 1м/п, кг
	Цена за 1 м/п, грн

	20
	3,4
	0,172
	7,20
	2,8
	0,148
	6,30
	1,9
	0,107
	4,50
	---
	---
	---

	25
	4,2
	0,266
	11,10
	3,5
	0,230
	9,90
	2,3
	0,164
	6,90
	---
	---
	---

	32
	5,4
	0,434
	18,00
	4,4
	0,370
	15,90
	2,9
	0,261
	11,10
	1,8
	0,172
	

	40
	6,7
	0,671
	28,80
	5,5
	0,575
	24,60
	3,7
	0,412
	17,70
	2,3
	0,273
	

	50
	8,3
	1,040
	45,76
	6,9
	0,896
	38,40
	4,6
	0,638
	28,80
	2,9
	0,422
	

	63
	10,5
	1,650
	72,00
	8,6
	1,410
	60,60
	5,8
	1,010
	43,50
	3,6
	0,659
	

	110
	18,3
	5,010
	200,00
	15,1
	4,300
	180,00
	10,0
	3,010
	129,30
	6,3
	1,990
	88,20


Все цены указаны с учетом НДС – 20%, действительны на 1.07.2011 г.
Трубы выпускаются в прямых отрезках мерной длины от 4 до 12 м и, по согласованию с заказчиком, в бухтах.

Цвет трубы – белый, зеленый, синий или серый.

Изготовленные трубы проходят весь комплекс исследований в тест-лаборатории.

Гарантийный срок хранения (ГСХ) – 2 года с даты изготовления
Приглашаем к сотрудничеству!

e-mail: ukrgaz-yug@yandex.ru    www.trubype.com.ua
р/с 2600101634820  в Филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Одесса, МФО 328618, Код ЄДРПОУ 20972455






